КОМПЛЕКТ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ

для проверки знаний студентов ЛПТ (по итогам 3-х курсов обучения), обучающихся по профессии СПО

22.01.08 Оператор прокатного производства

Направление тестовых заданий

для проверки знаний по профессии

Оператор прокатного производства

3-4 разряда по ЕТКС (3-й уровень квалификации в соответствии с профессиональным стандартом)

1. Основы производства, процесса, в котором задействован рабочий

Всего в разделе – 60 вопросов

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Углеродистой сталью называют сплав железа с углеродом, содержащий углерода, %: | 1 | 0,001-0,01 | 2 |
|  |  | 2 | 0,01-2,00 |  |
|  |  | 3 | 2,14-6,67 |  |
|  |  | 4 | 6,78-7,86 |  |
|  |  | 5 | 8,00-10,00 |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Какую сталь НЕ прокатывают на стане 2000? | 1 | Углеродистую обыкновенного качества | 5 |
|  |  | 2 | Углеродистую качественную конструкционную |  |
|  |  | 3 | Низколегированную тонко- и толстолистовую |  |
|  |  | 4 | Углеродистую и низколегированную для судостроения |  |
|  |  | 5 | Жаропрочную |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Буква «Ф» в обозначении марки стали означает, что сталь легирована элементом: | 1 | Фтор | 4 |
|  |  | 2 | Фосфор |  |
|  |  | 3 | Вольфрам |  |
|  |  | 4 | Ванадий |  |
|  |  | 5 | Гафний |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | В каких величинах измеряется относительное обжатие? | 1 | Процент | 1 |
|  |  | 2 | Миллиметр |  |
|  |  | 3 | Градус |  |
|  |  | 4 | Ватт |  |
|  |  | 5 | Ампер |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Какой буквой в маркировке стали обозначается легирующий элемент марганец (Mn)? | 1 | A | 4 |
|  |  | 2 | Б |  |
|  |  | 3 | В |  |
|  |  | 4 | Г |  |
|  |  | 5 | Д |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6* | Из какого структурного подразделения поступают слябы, являющиеся исходной заготовкой для производства продукции в ЦГП? | 1 | КЦ-1, КЦ-2 | 1 |
|  |  | 2 | ЦДС |  |
|  |  | 3 | ЦТС |  |
|  |  | 4 | ЦХПП |  |
|  |  | 5 | ДЦ-1, ДЦ-2 |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Что называется упругой деформацией? | 1 | Необратимое изменение формы тела под действием нагрузки | 2 |
|  |  | 2 | Изменение размеров и формы тела, которые полностью восстанавливаются после снятия нагрузки |  |
|  |  | 3 | Нагрузки, действующие на тело |  |
|  |  | 4 | Величина внутренних сил, приходящихся на единицу площади поперечного сечения |  |
|  |  | 5 | Напряжение, при котором происходит рост пластических деформаций при постоянной нагрузке |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Углеродистой сталью называют сплав железа с углеродом, содержащий углерода, %: | 1 | 0,001-0,01 | 2 |
|  |  | 2 | 0,01-2,00 |  |
|  |  | 3 | 2,14-6,67 |  |
|  |  | 4 | 6,78-7,86 |  |
|  |  | 5 | 8,00-10,00 |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Минимальная толщина рулонного проката, производимого на стане 2000, мм: | 1 | 1,00 | 3 |
|  |  | 2 | 1,20 |  |
|  |  | 3 | 1,45 |  |
|  |  | 4 | 1,53 |  |
|  |  | 5 | 1,78 |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Каким нормативным документом регламентируется деятельность вальцовщика стана холодной прокатки? | 1 | Инструкция по охране труда (общая) | 5 |
|  |  | 2 | Инструкция по охране труда для вальцовщика стана холодной прокатки |  |
|  |  | 3 | Технологическая инструкция |  |
|  |  | 4 | Производственно-техническая инструкция для вальцовщика стана холодной прокатки |  |
|  |  | 5 | Все перечисленное |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Кому подчинен вальцовщик 5 разряда? | 1 | Вальцовщику 6 разряда | 3 |
|  |  | 2 | Вальцовщику 7 разряда |  |
|  |  | 3 | Сменному мастеру |  |
|  |  | 4 | Бригадиру |  |
|  |  | 5 | Специалисту по технологии |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Что из перечисленного НЕ входит в обязанности вальцовщика стана холодной прокатки 5 разряда? | 1 | Маркировать рулоны | 5 |
|  |  | 2 | Осуществлять обвязку рулонов |  |
|  |  | 3 | Выявлять причины получения несоответствующей продукции |  |
|  |  | 4 | Производить осмотр поверхности прокатываемых полос |  |
|  |  | 5 | Организовывать работу в бригаде |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Что из перечисленного входит в обязанности вальцовщика стана холодной прокатки 5 разряда? | 1 | Осуществлять пуск и остановку агрегата | 3 |
|  |  | 2 | Производить оценку загрязненности поверхности полос |  |
|  |  | 3 | Производить осмотр поверхности прокатываемых полос |  |
|  |  | 4 | Контролировать минимальный удельный расход энергии |  |
|  |  | 5 | Оптимизировать тепловой режим стана |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Какие качественные характеристики контролируются вальцовщиком 5 разряда? | 1 | Качество поверхности прокатываемых полос | 1 |
|  |  | 2 | Загрязненность полосы |  |
|  |  | 3 | Длина полосы |  |
|  |  | 4 | Ширина полосы |  |
|  |  | 5 | Толщина полосы |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Наличие каких СИЗ, применяемых на рабочем месте, необходимо проверить перед началом смены? | 1 | Каска, очки, костюм х/б, респиратор | 3 |
|  |  | 2 | Каска, очки, костюм х/б, газоанализатор |  |
|  |  | 3 | Каска, очки, костюм х/б, рукавицы |  |
|  |  | 4 | Каска, очки, костюм х/б, комбинезон |  |
|  |  | 5 | Каска, очки, костюм х/б, перчатки с полимерным покрытием |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | При приемке и сдаче смены вальцовщиком 5 разряда НЕ проверяется: | 1 | Работоспособность оборудования | 4 |
|  |  | 2 | Состояние поверхности роликов |  |
|  |  | 3 | Исправность связи между постами |  |
|  |  | 4 | Количество валков |  |
|  |  | 5 | Степень заполнения коробов обрезью |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Перед началом работы на оборудовании необходимо проверить: | 1 | исправность защитных экранов или наличие защитных очков | 5 |
|  |  | 2 | исправность крепежных инструментов |  |
|  |  | 3 | работоспособность оборудования (пробный пуск и работа станков на холостом ходу) |  |
|  |  | 4 | исправность приспособлений |  |
|  |  | 5 | всё перечисленное |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Что называют пластичностью металла? | 1 | Способность изменять под действием внешних сил свою форму и размеры (деформироваться) без разрушения | 1 |
|  |  | 2 | Свойство сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, возникающих под воздействием внешних сил |  |
|  |  | 3 | Свойство растрескиваться при горячей обработке под воздействием давления (при прокатке, ковке, штамповке) |  |
|  |  | 4 | Склонность к появлению (или значительному возрастанию) хрупкости при понижении температуры |  |
|  |  | 5 | Свойство материала разрушаться при небольшой (преимущественно упругой) деформации под действием напряжений, средний уровень которых ниже предела текучести |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Какому виду деформации подвергается металл на стане холодной прокатки? | 1 | Пластическая | 1 |
|  |  | 2 | Хрупкая |  |
|  |  | 3 | Прочностная |  |
|  |  | 4 | Эластичная |  |
|  |  | 5 | Текучая |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Как называется деформация, при которой после прекращения действия нагрузки, тело не восстанавливает своей первоначальной формы и размеров? | 1 | Упругая | 5 |
|  |  | 2 | Хрупкая |  |
|  |  | 3 | Прочностная |  |
|  |  | 4 | Эластичная |  |
|  |  | 5 | Пластическая |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Какой процесс положен в основу обработки металла давлением? | 1 | Упругая деформация | 5 |
|  |  | 2 | Хрупкая деформация |  |
|  |  | 3 | Прочностная деформация |  |
|  |  | 4 | Эластичная деформация |  |
|  |  | 5 | Пластическая деформация |  |

| 22 | Как называется граница между упругой и пластической деформацией? | 1 | Предел текучести | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | Предел прочности |  |
|  |  | 3 | Предел относительного удлинения |  |
|  |  | 4 | Предел абсолютного удлинения |  |
|  |  | 5 | Предел растяжения |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Как называется процесс пластического деформирования полосы между вращающимися в противоположные стороны приводными валками? | 1 | Прокатка | 1 |
|  |  | 2 | Штамповка |  |
|  |  | 3 | Калибровка |  |
|  |  | 4 | Ковка |  |
|  |  | 5 | Литье |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Как называется область металла, находящаяся в зазоре между валками, подвергающаяся пластической деформации в данный момент времени? | 1 | Очаг деформации | 1 |
|  |  | 2 | Очаг текучести |  |
|  |  | 3 | Очаг прокатки |  |
|  |  | 4 | Очаг пластичности |  |
|  |  | 5 | Очаг прочности |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Как называется совокупность оборудования, предназначенного для пластической деформации в приводных прокатных валках? | 1 | Прокатный стан | 1 |
|  |  | 2 | Вытяжной стан |  |
|  |  | 3 | Волочильный станок |  |
|  |  | 4 | Пресс |  |
|  |  | 5 | Штамп |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Что является основным параметром листовых станов? | 1 | Длина бочки валка | 1 |
|  |  | 2 | Диаметр бочки валка |  |
|  |  | 3 | Длина шейки валка |  |
|  |  | 4 | Диаметр шейки валка |  |
|  |  | 5 | Диаметр и длина бочки валка |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Что изображено на рисунке? | 1 | Разматыватель | 2 |
|  |  | 2 | Моталка |  |
|  |  | 3 | Стыкосварочный узел |  |
|  |  | 4 | S-ролики |  |
|  |  | 5 | Рабочая клеть |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Что изображено на рисунке? | 1 | Рабочая клеть | 3 |
|  |  | 2 | Вход в маслоподвал |  |
|  |  | 3 | Межклетевой промежуток |  |
|  |  | 4 | Вход полосы в стан 2030 |  |
|  |  | 5 | Моталка стана 2030 |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Что изображено на рисунке? | 1 | Перевалочная тележка для опорных валков | 2 |
|  |  | 2 | Перевалочная тележка для рабочих валков |  |
|  |  | 3 | Платформа под рабочие валки |  |
|  |  | 4 | Платформа под опорные валки |  |
|  |  | 5 | Тележка для рулонов |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Как называется оборудование, применяемое для создания достаточного запаса полосы, обеспечивающее непрерывность Стана 2030? | 1 | Выходной петлевой накопитель | 3 |
|  |  | 2 | Тянущее устройство |  |
|  |  | 3 | Входной петлевой накопитель |  |
|  |  | 4 | Центральный петлевой накопитель |  |
|  |  | 5 | Дрессировочная клеть |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Как называется основной конструктивный элемент прокатного стана, состоящий из двух станин, служащих опорой для прокатных валков с подшипниками, с помощью которого осуществляется прокатка (деформация) металла? | 1 | Рабочая клеть | 1 |
|  |  | 2 | Прокатный комплекс |  |
|  |  | 3 | Прокатная арматура |  |
|  |  | 4 | Механизм деформации |  |
|  |  | 5 | Гидронажимное устройство |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Как называется оборудование рабочей клети, непосредственно осуществляющее пластическую деформацию металла? | 1 | Прокатные валки | 1 |
|  |  | 2 | Станина |  |
|  |  | 3 | Гидронажимное устройство |  |
|  |  | 4 | Привод клети |  |
|  |  | 5 | Ролики |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Какая часть рабочего валка непосредственно соприкасается с металлом в процессе прокатки? | 1 | Бочка | 1 |
|  |  | 2 | Каток |  |
|  |  | 3 | Шейка |  |
|  |  | 4 | Треф |  |
|  |  | 5 | Подушка |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | Какое количество шеек в прокатном валке? | 1 | Одна | 2 |
|  |  | 2 | Две |  |
|  |  | 3 | Три |  |
|  |  | 4 | Четыре |  |
|  |  | 5 | Ни одной |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Какой частью прокатный валок опирается на подшипники? | 1 | Бочкой | 3 |
|  |  | 2 | Катком |  |
|  |  | 3 | Шейками |  |
|  |  | 4 | Трефами |  |
|  |  | 5 | Подушками |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Из каких элементов состоит прокатный валок? | 1 | Бочка, шейки, концевые участков для соединения со шпинделем | 1 |
|  |  | 2 | Только бочки и концевые участки для соединения со шпинделем |  |
|  |  | 3 | Только шейки и концевые участки для соединения со шпинделем |  |
|  |  | 4 | Бочка, шейки, концевые участков для соединения со шпинделем, универсальный шпиндель |  |
|  |  | 5 | Нет правильного ответа |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | В каких величинах измеряется относительное обжатие? | 1 | Процент | 1 |
|  |  | 2 | Миллиметр |  |
|  |  | 3 | Градус |  |
|  |  | 4 | Ватт |  |
|  |  | 5 | Ампер |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | Для чего рабочие валки подвергают насечке? | 1 | Для получения требуемой шероховатости поверхности валков | 1 |
|  |  | 2 | Для устранения дефектов валков |  |
|  |  | 3 | Для формирования требуемой профилировки |  |
|  |  | 4 | Для обеспечения лучшего коэффициента трения во время прокатки |  |
|  |  | 5 | Для их идентификации |  |

| № вопроса | Какой способ гидромеханического регулирования межвалкового зазора изображен на рисунке? | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 |  | 1 | Противоизгиб рабочих валков | 1 |
|  |  | 2 | Дополнительный изгиб рабочих валков |  |
|  |  | 3 | Противоизгиб опорных валков |  |
|  |  | 4 | Дополнительный изгиб опорных валков |  |
|  |  | 5 | Противоизгиб опорных валков в сочетании с изгибом рабочих валков |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Как влияет увеличение шероховатости рабочих валков на коэффициент трения при прокатке? | 1 | Коэффициент трения уменьшается | 2 |
|  |  | 2 | Коэффициент трения увеличивается |  |
|  |  | 3 | Коэффициент трения не изменяется |  |
|  |  | 4 | Коэффициент трения уменьшается в 2 раза |  |
|  |  | 5 | Коэффициент трения увеличивается в 2 раза |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | Расшифруйте цифру в названии стана холодной листовой прокатки (1200, 1400, 2030): | 1 | Диаметр рабочего валка | 3 |
|  |  | 2 | Диаметр опорного валка |  |
|  |  | 3 | Длина бочки валков |  |
|  |  | 4 | Расстояние между осями валков |  |
|  |  | 5 | Длина прокатного стана |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | Какой параметр измеряется с помощью микрометра? | 1 | Ширина полосы | 3 |
|  |  | 2 | Длина полосы |  |
|  |  | 3 | Толщина полосы |  |
|  |  | 4 | Объем полосы |  |
|  |  | 5 | Плотность полосы |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | Повышенное радиальное биение опорных валков приводит к: | 1 | повышенной поперечной разнотолщинности полосы | 2 |
|  |  | 2 | повышенной продольной разнотолщинности полосы |  |
|  |  | 3 | перегрузке двигателя главного привода стана |  |
|  |  | 4 | пониженному износу опорных валков |  |
|  |  | 5 | ко всемперечисленным последствиям |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Емкость петлевого накопителя пятиклетевого стана 2030, около, м: | 1 | 400 | 3 |
|  |  | 2 | 600 |  |
|  |  | 3 | 800 |  |
|  |  | 4 | 1000 |  |
|  |  | 5 | 1200 |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | В процессе прокатки на Стане рабочие валки охлаждаются: | 1 | водой | 4 |
|  |  | 2 | эмульсолом |  |
|  |  | 3 | гидравлическим маслом |  |
|  |  | 4 | эмульсией |  |
|  |  | 5 | моющим раствором |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Применение перекоса валков при прокатке позволяет снизить вероятность появления дефекта: | 1 | коробоватость | 4 |
|  |  | 2 | двусторонняя волнистость |  |
|  |  | 3 | отпечатки |  |
|  |  | 4 | односторонняя волнистость |  |
|  |  | 5 | продольная разнотолщинность |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 47 | Какой метод используется при измерении твердости поверхности валков? | 1 | по Роквеллу | 4 |
|  |  | 2 | по Бринеллю |  |
|  |  | 3 | по Виккерсу |  |
|  |  | 4 | по Шору |  |
|  |  | 5 | по Гринвичу |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Перед снятием рулона с моталки защитное ограждение: | 1 | закрывается | 2 |
|  |  | 2 | открывается |  |
|  |  | 3 | откидывается вверх |  |
|  |  | 4 | снимается при помощи крана |  |
|  |  | 5 | откидывается вниз |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | После съема рулона защитное ограждение: | 1 | закрывается | 1 |
|  |  | 2 | открывается |  |
|  |  | 3 | откидывается вверх |  |
|  |  | 4 | снимается при помощи крана |  |
|  |  | 5 | откидывается вниз |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Для устранения дефекта «отпечаток» на полосе необходимо: | 1 | уменьшить усилие на валки | 4 |
|  |  | 2 | произвести зачистку валков |  |
|  |  | 3 | увеличить натяжение |  |
|  |  | 4 | произвести перевалку валков |  |
|  |  | 5 | все перечисленное |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Что из перечисленного НЕ является дефектом валков при холодной прокатке? | 1 | Навар | 2 |
|  |  | 2 | Адсорбция |  |
|  |  | 3 | Выкрошивание |  |
|  |  | 4 | Коррозия бочки |  |
|  |  | 5 | Отслоение |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | После установки на цепной транспортер рулоны: | 1 | обвязывают упаковочной лентой, взвешивают на весах тензометрического типа, наносят маркировку | 1 |
|  |  | 2 | упаковывают с использованием упаковочных реквизитов |  |
|  |  | 3 | наклеивают бирку с маркировкой |  |
|  |  | 4 | обвязывают упаковочной лентой, взвешивание не производят |  |
|  |  | 5 | обвязывают упаковочной лентой, взвешивают на весах тензометрического типа, маркировку не наносят |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Как называется основной конструктивный элемент прокатного стана, состоящий из двух станин, служащих опорой для прокатных валков с подшипниками, с помощью которого осуществляется прокатка (деформация) металла? | 1 | Рабочая клеть | 1 |
|  |  | 2 | Прокатный комплекс |  |
|  |  | 3 | Прокатная арматура |  |
|  |  | 4 | Механизм деформации |  |
|  |  | 5 | Гидронажимное устройство |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | Какая часть рабочего валка непосредственно соприкасается с металлом в процессе прокатки? | 1 | Бочка | 1 |
|  |  | 2 | Каток |  |
|  |  | 3 | Шейка |  |
|  |  | 4 | Треф |  |
|  |  | 5 | Подушка |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Из каких элементов состоит прокатный валок? | 1 | Бочка, шейки, цапфа, концевые участков для соединения со шпинделем | 1 |
|  |  | 2 | Только бочки и концевые участки для соединения со шпинделем |  |
|  |  | 3 | Только шейки и концевые участки для соединения со шпинделем |  |
|  |  | 4 | Бочка, шейки, концевые участков для соединения со шпинделем, универсальный шпиндель |  |
|  |  | 5 | Нет правильного ответа |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | Дрессировка углеродистых сталей это?: | 1 | холодная прокатка полос с обжатиями до 10 % | 1 |
|  |  | 2 | теплая прокатка |  |
|  |  | 3 | холодная прокатка с нанесением защитного покрытия |  |
|  |  | 4 | холодная прокатка полос с обжатиями более 10 % |  |
|  |  | 5 | выкатывание утолщенных концевых участков полос до номинальной толщины с целью снижения расходного коэффициента |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Какой вид термической обработки используется для снижения прочностных характеристик холоднокатаного проката? | 1 | Рекристализационный отжиг | 1 |
|  |  | 2 | Закалка |  |
|  |  | 3 | Нормализация |  |
|  |  | 4 | Охлаждение |  |
|  |  | 5 | Отпуск |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | Как называется деформация, при которой после прекращения действия нагрузки, тело не восстанавливает своей первоначальной формы и размеров? | 1 | Упругая | 5 |
|  |  | 2 | Хрупкая |  |
|  |  | 3 | Прочностная |  |
|  |  | 4 | Эластичная |  |
|  |  | 5 | Пластическая |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Какому виду деформации подвержен металл? | 1 | Упругая | 1 |
|  |  | 2 | Хрупкая |  |
|  |  | 3 | Прочностная |  |
|  |  | 4 | Эластичная |  |
|  |  | 5 | Текучая |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | Перед началом работы на оборудовании необходимо проверить: | 1 | Наличие пожарного инвентаря | 5 |
|  |  | 2 | исправность инструментов |  |
|  |  | 3 | работоспособность оборудования |  |
|  |  | 4 | исправность приспособлений |  |
|  |  | 5 | всё перечисленное |  |

2. Состав, устройство, конструктивные особенности обслуживаемого оборудования

Всего в разделе – 40 вопросов

| № вопроса | Что изображено на рисунке? | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | Натяжная станция дрессировочно-правильного комплекса АНГЦ-1 | 4 |
|  |  | 2 | Щеточно-моечная машина АНГЦ-1 |  |
|  |  | 3 | Правильно-растяжная машина АНГЦ-1 |  |
|  |  | 4 | Дрессировочная клеть АНГЦ-1 |  |
|  |  | 5 | Ванна пассивации АНГЦ-1 |  |

| № вопроса | Что изображено на рисунке? | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 1 | Натяжная станция дрессировочно-правильного комплекса АНГЦ-1 | 3 |
|  |  | 2 | Щеточно-моечная машина АНГЦ-1 |  |
|  |  | 3 | Правильно-растяжная машина АНГЦ-1 |  |
|  |  | 4 | Дрессировочная клеть АНГЦ-1 |  |
|  |  | 5 | Ванна пассивации АНГЦ-1 |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Какой дефект не является дефектом холодной прокатки | 1 | Волнистость | 4 |
|  |  | 2 | Коробоватость |  |
|  |  | 3 | Желоб |  |
|  |  | 4 | Плена |  |
|  |  | 5 | Излом |  |

| № вопроса | Что изображено на рисунке? | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  | 1 | Правильно-растяжная машина АНГЦ-1 | 2 |
|  |  | 2 | Сварочная машина АНГЦ-1 |  |
|  |  | 3 | Ванна пассивации АНГЦ-1 |  |
|  |  | 4 | Дрессировочная клеть АНГЦ-1 |  |
|  |  | 5 | Натяжная станция дрессировочно-правильного комплекса АНГЦ-1 |  |

| № вопроса | Что изображено на рисунке? | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 |  | 1 | Правильно-растяжная машина АНГЦ-1 | 3 |
|  |  | 2 | Сварочная машина АНГЦ-1 |  |
|  |  | 3 | Ванна пассивации АНГЦ-1 |  |
|  |  | 4 | Дрессировочная клеть АНГЦ-1 |  |
|  |  | 5 | Натяжная станция дрессировочно-правильного комплекса АНГЦ-1 |  |

| № вопроса | Что изображено на рисунке? | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 |  | 1 | Натяжная станция дрессировочно-правильного комплекса АНГЦ-1 | 2 |
|  |  | 2 | Щеточно-моечная машина АНГЦ-1 |  |
|  |  | 3 | Правильно-растяжная машина АНГЦ-1 |  |
|  |  | 4 | Дрессировочная клеть АНГЦ-1 |  |
|  |  | 5 | Ванна пассивации АНГЦ-1 |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Какое количество шеек в прокатном валке? | 1 | Одна | 2 |
|  |  | 2 | Две |  |
|  |  | 3 | Три |  |
|  |  | 4 | Четыре |  |
|  |  | 5 | Ни одной |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Какой частью прокатный валок опирается на подшипники? | 1 | Бочкой | 3 |
|  |  | 2 | Катком |  |
|  |  | 3 | Шейками |  |
|  |  | 4 | Трефами |  |
|  |  | 5 | Подушками |  |

| № вопроса | Что изображено на рисунке? | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  | 1 | Дрессировочная клеть | 1 |
|  |  | 2 | Правильно-растяжная машина |  |
|  |  | 3 | Кромкообрезные ножницы |  |
|  |  | 4 | Тянущая станция |  |
|  |  | 5 | Химкоутер |  |

| № вопроса | Что изображено на рисунке? | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | 1 | Дрессировочная клеть | 2 |
|  |  | 2 | Правильно-растяжная машина |  |
|  |  | 3 | Кромкообрезные ножницы |  |
|  |  | 4 | Тянущая станция |  |
|  |  | 5 | Химкоутер |  |

| № вопроса | Что изображено на рисунке? | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 |  | 1 | Сварочная машина | 1 |
|  |  | 2 | Высечной пресс |  |
|  |  | 3 | Правильно-растяжная машина |  |
|  |  | 4 | Химкоутер |  |
|  |  | 5 | Гильотинные ножницы |  |

| № вопроса | Что изображено на рисунке? | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 |  | 1 | Центрирующее устройство № 10 | 3 |
|  |  | 2 | Тянущая станция |  |
|  |  | 3 | Кромкообрезные ножницы |  |
|  |  | 4 | Машина раздавливания заусенцев |  |
|  |  | 5 | Установка нанесения защитного покрытия |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Как называется оборудование АНГЦ-3 предназначенное для придания оцинкованной полосе необходимой шероховатости поверхности, механических свойств и плоскостности полосы? | 1 | Натяжная станция | 2 |
|  |  | 2 | Дрессировочно-правильный комплекс |  |
|  |  | 3 | Ванна пассивации |  |
|  |  | 4 | Ванна цинкования |  |
|  |  | 5 | Щеточно-моечная машина |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Как называется оборудование, позволяющее обеспечить непрерывность работы входной и печной частей АНГЦ-3 во время остановок выходной части при перезаправках с одной моталки на другую? | 1 | Входное петлевое устройство | 3 |
|  |  | 2 | Сварочная машина |  |
|  |  | 3 | Выходное петлевое устройство |  |
|  |  | 4 | Натяжная станция |  |
|  |  | 5 | Дрессировочная клеть |  |

| № вопроса | Что изображено на рисунке? | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 |  | 1 | Дрессировочная клеть | 4 |
|  |  | 2 | Правильная машина |  |
|  |  | 3 | Щеточно-моечная машина |  |
|  |  | 4 | Натяжные ролики |  |
|  |  | 5 | Промасливающая машина |  |

| № вопроса | Что изображено на рисунке? | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | 1 | Дрессировочная клеть | 4 |
|  |  | 2 | Правильная машина |  |
|  |  | 3 | Щеточно-моечная машина |  |
|  |  | 4 | Сварочная машина |  |
|  |  | 5 | Промасливающая машина |  |

| № вопроса | Что изображено на рисунке? | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 |  | 1 | Дрессировочная клеть | 5 |
|  |  | 2 | Правильная машина |  |
|  |  | 3 | Щеточно-моечная машина |  |
|  |  | 4 | Сварочная машина |  |
|  |  | 5 | Разматыватель |  |

| № вопроса | Что изображено на рисунке? | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 |  | 1 | Дрессировочная клеть | 1 |
|  |  | 2 | Правильная машина |  |
|  |  | 3 | Щеточно-моечная машина |  |
|  |  | 4 | Сварочная машина |  |
|  |  | 5 | Промасливающая машина |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Что означает цифра в наименовании стана холодной листовой прокатки (1200, 1400, 2030)? | 1 | Диаметр рабочего валка | 3 |
|  |  | 2 | Диаметр опорного валка |  |
|  |  | 3 | Длина бочки валков |  |
|  |  | 4 | Расстояние между осями валков |  |
|  |  | 5 | Длина прокатного стана |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Удельные магнитные потери трансформаторной стали (Р1,7/50) измеряются в: | 1 | МПа | 3 |
|  |  | 2 | МН |  |
|  |  | 3 | Вт/кг |  |
|  |  | 4 | Тл |  |
|  |  | 5 | Тнс |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Разность диаметров парных рабочих валков реверсивного стана 1200 не более, мм: | 1 | 0,1 | 2 |
|  |  | 2 | 0,5 |  |
|  |  | 3 | 1,0 |  |
|  |  | 4 | 1,5 |  |
|  |  | 5 | 2,0 |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Шероховатость поверхности бочек рабочих валков реверсивного стана, шлифованных на ВШС №2, не должна превышать, мкм: | 1 | 0,20 | 4 |
|  |  | 2 | 0,24 |  |
|  |  | 3 | 0,32 |  |
|  |  | 4 | 0,35 |  |
|  |  | 5 | 0,63 |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Количество подушек на собранной паре рабочих валков, шт: | 1 | 2 | 2 |
|  |  | 2 | 4 |  |
|  |  | 3 | 6 |  |
|  |  | 4 | 8 |  |
|  |  | 5 | 10 |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Диаметр барабанов моталок реверсивного стана (сжат-разжат), мм: | 1 | 480-510 | 1 |
|  |  | 2 | 450-480 |  |
|  |  | 3 | 510-530 |  |
|  |  | 4 | 450-480 |  |
|  |  | 5 | 480-500 |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | Применение селективного охлаждения валков необходимо для: | 1 | основного охлаждения валков | 4 |
|  |  | 2 | дополнительного охлаждения валков |  |
|  |  | 3 | смазки валков |  |
|  |  | 4 | поддержания необходимого теплового профиля валка |  |
|  |  | 5 | смазки прокатываемой полосы |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | Мощность главного привода рабочей клети реверсивного стана, кВт: | 1 | 3200 | 1 |
|  |  | 2 | 5000 |  |
|  |  | 3 | 2000 |  |
|  |  | 4 | 2300 |  |
|  |  | 5 | 7000 |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Емкость петлевого накопителя пятиклетевого стана 2030, около, м: | 1 | 400 | 3 |
|  |  | 2 | 600 |  |
|  |  | 3 | 800 |  |
|  |  | 4 | 1000 |  |
|  |  | 5 | 1200 |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Какова максимальная допустимая скорость прокатки полос на пятиклетевом стане 2030, м/мин: | 1 | 1500 | 3 |
|  |  | 2 | 1700 |  |
|  |  | 3 | 1900 |  |
|  |  | 4 | 2000 |  |
|  |  | 5 | 2200 |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | Какова максимальная масса рулонов на разматывателе пятиклетевого стана 2030, т: | 1 | 36 | 2 |
|  |  | 2 | 45 |  |
|  |  | 3 | 47 |  |
|  |  | 4 | 50 |  |
|  |  | 5 | 52 |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | Какие каналы регулирования плоскостности полос отсутствуют на пятиклетевом стане 2030: | 1 | гидроизгиб рабочих валков | 4 |
|  |  | 2 | перекос рабочих валков |  |
|  |  | 3 | позонное охлаждение бочки рабочих валков |  |
|  |  | 4 | перекрещивание валков |  |
|  |  | 5 | профилировка валков |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Диапазон относительных обжатий полосы в пятой клети стана 2030, %: | 1 | 1-10 | 1 |
|  |  | 2 | 1-15 |  |
|  |  | 3 | 5-12 |  |
|  |  | 4 | 5-20 |  |
|  |  | 5 | 5-15 |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | К чему приведет увеличение содержания хлоридов в эмульсии выше нормируемых показателей? | 1 | увеличение загрязненности | 5 |
|  |  | 2 | невозможность выкатывания проката требуемой толщины |  |
|  |  | 3 | упрочнение проката |  |
|  |  | 4 | появление рисок на прокате |  |
|  |  | 5 | коррозия проката |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | Максимальный диаметр рулона в мм, после прокатки на Стане 2030 и Дрессировочном стане: | 1 | 2500 | 4 |
|  |  | 2 | 2700 |  |
|  |  | 3 | 2800 |  |
|  |  | 4 | 2200 |  |
|  |  | 5 | 2950 |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | В процессе прокатки на Стане 2030 и Дрессировочном стане рабочие валки охлаждаются: | 1 | водой | 4 |
|  |  | 2 | эмульсолом |  |
|  |  | 3 | гидравлическим маслом |  |
|  |  | 4 | эмульсией |  |
|  |  | 5 | моющим раствором |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Расшифруйте цифру в названии стана холодной листовой прокатки (1200, 1400, 2030): | 1 | Диаметр рабочего валка | 3 |
|  |  | 2 | Диаметр опорного валка |  |
|  |  | 3 | Длина бочки валков |  |
|  |  | 4 | Расстояние между осями валков |  |
|  |  | 5 | Длина прокатного стана |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Повышенное радиальное биение опорных валков приводит к: | 1 | повышенной поперечной разнотолщинности полосы | 2 |
|  |  | 2 | повышенной продольной разнотолщинности полосы |  |
|  |  | 3 | перегрузке двигателя главного привода стана |  |
|  |  | 4 | пониженному износу опорных валков |  |
|  |  | 5 | ко всемперечисленным последствиям |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | Какой параметр измеряется с помощью микрометра? | 1 | Ширина полосы | 3 |
|  |  | 2 | Длина полосы |  |
|  |  | 3 | Толщина полосы |  |
|  |  | 4 | Объем полосы |  |
|  |  | 5 | Плотность полосы |  |

| № вопроса | Какой способ гидромеханического регулирования межвалкового зазора изображен на рисунке? | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 |  | 1 | Противоизгиб рабочих валков | 2 |
|  |  | 2 | Дополнительный изгиб рабочих валков |  |
|  |  | 3 | Противоизгиб опорных валков |  |
|  |  | 4 | Дополнительный изгиб опорных валков |  |
|  |  | 5 | Противоизгиб опорных валков в сочетании с изгибом рабочих валков |  |

| № вопроса | Какой способ гидромеханического регулирования межвалкового зазора изображен на рисунке? | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 |  | 1 | Противоизгиб рабочих валков | 1 |
|  |  | 2 | Дополнительный изгиб рабочих валков |  |
|  |  | 3 | Противоизгиб опорных валков |  |
|  |  | 4 | Дополнительный изгиб опорных валков |  |
|  |  | 5 | Противоизгиб опорных валков в сочетании с изгибом рабочих валков |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Из каких элементов состоит прокатный валок? | 1 | Бочка, шейки, концевые участков для соединения со шпинделем | 1 |
|  |  | 2 | Только бочки и концевые участки для соединения со шпинделем |  |
|  |  | 3 | Только шейки и концевые участки для соединения со шпинделем |  |
|  |  | 4 | Бочка, шейки, концевые участков для соединения со шпинделем, универсальный шпиндель |  |
|  |  | 5 | Нет правильного ответа |  |

3. Подготовка к ведению технологического/ рабочего  процесса

Всего в разделе – 20 вопросов про состав, назначение, характеристики обслуживаемого оборудования, приборов, инструментов и приспособлений, про подготовку расходных материалов, про контролируемые параметры работы оборудования, про системы связи, сигнализации, защиты и блокировок  и т.д.

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Какова общая длина рабочего валка непрерывного стана 1400? | 1 | 2700 мм | 4 |
|  |  | 2 | 2970 мм |  |
|  |  | 3 | 3150 мм |  |
|  |  | 4 | 3460 мм |  |
|  |  | 5 | 4250 мм |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Как влияет увеличение шероховатости рабочих валков на коэффициент трения при прокатке? | 1 | Коэффициент трения уменьшается | 2 |
|  |  | 2 | Коэффициент трения увеличивается |  |
|  |  | 3 | Коэффициент трения не изменяется |  |
|  |  | 4 | Коэффициент трения уменьшается в 2 раза |  |
|  |  | 5 | Коэффициент трения увеличивается в 2 раза |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Расшифруйте цифру в названии стана холодной листовой прокатки (1200, 1400, 2030): | 1 | Диаметр рабочего валка | 3 |
|  |  | 2 | Диаметр опорного валка |  |
|  |  | 3 | Длина бочки валков |  |
|  |  | 4 | Расстояние между осями валков |  |
|  |  | 5 | Длина прокатного стана |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Основное требование к рабочим валкам листовых станов холодной прокатки: | 1 | Твердость до 102 ед. по Шору | 1 |
|  |  | 2 | Твердость до 60 ед. по Шору |  |
|  |  | 3 | Прочность |  |
|  |  | 4 | Износостойкость |  |
|  |  | 5 | Стойкость |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | К чему приведет неудовлетворительная работа системы гидростатики рабочих валков? | 1 | К появлению отпечатков на поверхности полос | 5 |
|  |  | 2 | К увеличению длины утолщенных концов |  |
|  |  | 3 | К увеличению неплоскостности полос |  |
|  |  | 4 | К обрывам полос |  |
|  |  | 5 | Ко всему перечисленному |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Исходный материал для холодной прокатки: | 1 | слябы катаные | 2 |
|  |  | 2 | рулоны горячекатаные |  |
|  |  | 3 | слябы литые |  |
|  |  | 4 | горячекатаный прокат в листах |  |
|  |  | 5 | блюмы катанные |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | С помощью какого средства измерения определяется диаметр рабочего валка? | 1 | Профилометр | 3 |
|  |  | 2 | Пирометр |  |
|  |  | 3 | Пассометр |  |
|  |  | 4 | Скоба микроскопическая |  |
|  |  | 5 | Рулетка |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | С помощью какого средства измерения определяется шероховатость рабочих валков? | 1 | Профилометр | 4 |
|  |  | 2 | Дифманометр |  |
|  |  | 3 | Пассометр |  |
|  |  | 4 | Перхометр |  |
|  |  | 5 | Манометр |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | С помощью какого средства измерения определяется выпуклость рабочих валков? | 1 | Профилометр | 1 |
|  |  | 2 | Профилометр-профилограф |  |
|  |  | 3 | Пассометр |  |
|  |  | 4 | Скоба микроскопическая |  |
|  |  | 5 | Рулетка |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Какие подготовительные операции необходимо провести перед холодной прокаткой? | 1 | Обрезка концов и кромок подката | 5 |
|  |  | 2 | Удаление окалины с поверхности проката |  |
|  |  | 3 | Сушка, промасливание, смотка полосы в рулон |  |
|  |  | 4 | Все перечисленное, кроме нормализации |  |
|  |  | 5 | Травление |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | С помощью какого средства измерения определяется толщина полосы? | 1 | Профилометр | 4 |
|  |  | 2 | Профилограф |  |
|  |  | 3 | Пассометр |  |
|  |  | 4 | Микрометр |  |
|  |  | 5 | Рулетка |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Какой тип кислоты применяется при травлении горячекатаного металла перед холодной прокаткой? | 1 | Серная | 2 |
|  |  | 2 | Соляная |  |
|  |  | 3 | Азотная |  |
|  |  | 4 | Хлорная |  |
|  |  | 5 | Ортофосфорная |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | Какая клеть черновой группы стана 2000 может работать в реверсивном режиме? | 1 | 3 | 5 |
|  |  | 2 | 2 |  |
|  |  | 3 | 4 |  |
|  |  | 4 | 5 |  |
|  |  | 5 | 1 |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Какие клети чистовой группы оборудованы системой противоизгиба рабочих валков? | 1 | 6-7 | 4 |
|  |  | 2 | 6-8 |  |
|  |  | 3 | 6-9 |  |
|  |  | 4 | 7-12 |  |
|  |  | 5 | 6-12 |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Назначение текстолитового отсекателя на вводных проводках проводковой арматуры чистовой группы стана 2000: | 1 | Удаление охлаждающей воды с рабочих валков | 1 |
|  |  | 2 | Проводка полосы в межклетевых промежутках |  |
|  |  | 3 | Удаление смазки с поверхности бочки валка |  |
|  |  | 4 | Снижения образования пыли при деформации металла |  |
|  |  | 5 | Удаление воздушной окалины |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Количество штуцеров подвода гидравлики к валковым опорам на уравновешивание рабочих валков на каждой из клетей №№ 7-12: | 1 | Отсутствуют | 1 |
|  |  | 2 | Один |  |
|  |  | 3 | Два |  |
|  |  | 4 | Три |  |
|  |  | 5 | Четыре |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Исходная профилировка валков чистового окалиноломателя: | 1 | вогнутая | 2 |
|  |  | 2 | цилиндрическая |  |
|  |  | 3 | выпуклая |  |
|  |  | 4 | выпукло-вогнутая |  |
|  |  | 5 | калиброванная |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Куда сливается вода после охлаждения валков? | 1 | В приёмную камеру | 5 |
|  |  | 2 | В реку Воронеж |  |
|  |  | 3 | В насосную № 7 |  |
|  |  | 4 | В резервуар |  |
|  |  | 5 | В жёлоб гидросмыва окалины |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Основные параметры, влияющие на получение требуемых механических свойств полосы: | 1 | продолжительность нагрева | 3 |
|  |  | 2 | толщина и ширина полосы |  |
|  |  | 3 | температуры конца прокатки и смотки |  |
|  |  | 4 | величина обжатия в вертикальных валках |  |
|  |  | 5 | давление в системе гидросбивов |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Номер рольганга, расположенного между клетями №№ 3 – 4 стана 2000: | 1 | 139 | 3 |
|  |  | 2 | 163 |  |
|  |  | 3 | 166 |  |
|  |  | 4 | 167 |  |
|  |  | 5 | 179 |  |

4. Ведение технологического/рабочего процесса

Всего в разделе – 20 вопросов непосредственно про эксплуатацию основного и вспомогательного/запасного оборудования в рамках ведения технологического процесса, про ведение технологического процесса

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Допускается ли работа технологического оборудования чистовой группы стана «2000» с отключенной аспирационной системой АС-1? | 1 | Допускается | 5 |
|  |  | 2 | Допускается при прокатке всех марок сталей кроме электротехнической изотропной или анизотропной стали |  |
|  |  | 3 | Допускается, если позволяют метеорологические условия |  |
|  |  | 4 | Допускается, если включено обеспыливание в межклетевых промежутках чистовой группы |  |
|  |  | 5 | Не допускается |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Появлению какого дефекта способствует неверный режим боковых обжатий в вертикальных валках черновой группы? | 1 | Отклонение от заданной ширины | 1 |
|  |  | 2 | Отпечатки |  |
|  |  | 3 | Отклонение от заданной толщины |  |
|  |  | 4 | Царапины |  |
|  |  | 5 | Отклонение от плоскостности |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Для чего предназначена система антишелушения? | 1 | Снижения продольной разнотолщинности | 2 |
|  |  | 2 | Снижение износа рабочих валков |  |
|  |  | 3 | Повышения скорости прокатки и увеличения производительности |  |
|  |  | 4 | Снижения температуры конца прокатки |  |
|  |  | 5 | Увеличения температуры смотки |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Каким газом производится отопление нагревательных печей стана 2000? | 1 | Природно-коксовым | 4 |
|  |  | 2 | Природным |  |
|  |  | 3 | Доменным |  |
|  |  | 4 | Природно-доменным |  |
|  |  | 5 | Природно-коксо-доменным |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Повышенная серповидность раската является следствием: | 1 | нарушения температуры за клетью № 5 | 3 |
|  |  | 2 | повышенной температуры нагрева сляба |  |
|  |  | 3 | неравномерного нагрева по ширине сляба |  |
|  |  | 4 | увеличенной продолжительности нагрева сляба |  |
|  |  | 5 | отключения САРТ |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Появлению какого дефекта способствует ухудшение качества охлаждающей воды в линии стана 2000? | 1 | Разнотолщинность | 2 |
|  |  | 2 | Рябизна |  |
|  |  | 3 | Коробоватость |  |
|  |  | 4 | Отпечатки |  |
|  |  | 5 | Царапины |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Выходу какого дефекта способствуют недостаточные токовые нагрузки приводов клетей №№ 11 и 12? | 1 | Вкатанная окалина | 3 |
|  |  | 2 | Разноширинность |  |
|  |  | 3 | Несоответствующие механические свойства |  |
|  |  | 4 | Волнистость |  |
|  |  | 5 | Отпечаток |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Снижение фактической температуры смотки достигается с помощью: | 1 | увеличения усилия гидроизгибов | 4 |
|  |  | 2 | изменения режима удельных межклетевых натяжений |  |
|  |  | 3 | изменения режима обжатий |  |
|  |  | 4 | увеличения числа включающихся секций УУОП |  |
|  |  | 5 | уменьшением числа включающихся секций УУОП |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Разница температуры по длине раската за клетью № 5 не должна превышать, 0С: | 1 | 20 | 3 |
|  |  | 2 | 25 |  |
|  |  | 3 | 30 |  |
|  |  | 4 | 35 |  |
|  |  | 5 | 40 |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Как соотносятся диаметры парных валков чистового окалиноломателя? | 1 | Разность диаметров не допускается | 5 |
|  |  | 2 | Диаметр верхнего больше диаметра нижнего не более чем на 1,5 мм |  |
|  |  | 3 | Диаметр верхнего меньше диаметра нижнего не более чем на 1,5 мм |  |
|  |  | 4 | Диаметр верхнего меньше диаметра нижнего не более чем на 3,5 мм |  |
|  |  | 5 | Диаметр верхнего больше диаметра нижнего не более чем на 3,5 мм |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Наибольшее влияние на формирование ширины готового проката оказывают: | 1 | температура за клетью № 5 | 2 |
|  |  | 2 | обжатия в вертикальных валках |  |
|  |  | 3 | обжатия в горизонтальных валках |  |
|  |  | 4 | режим нагрева в печах |  |
|  |  | 5 | температура конца прокатки |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | После перевалки вертикальных валков необходимо произвести измерения межвалкового зазора. Каким инструментом вы воспользуетесь? | 1 | Рулеткой измерительной | 1 |
|  |  | 2 | Штангенциркулем |  |
|  |  | 3 | Метром складным |  |
|  |  | 4 | Кронциркулем |  |
|  |  | 5 | Микрометром листовым |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | На увеличение выхода какого дефекта влияет пониженное давление в системе гидросбивов? | 1 | Волнистость | 2 |
|  |  | 2 | Вкатанная окалина |  |
|  |  | 3 | Продир |  |
|  |  | 4 | Раскатанная трещина |  |
|  |  | 5 | Отпечаток |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Разница температуры по длине раската за клетью № 5 не должна превышать, (С: | 1 | 10 | 4 |
|  |  | 2 | 15 |  |
|  |  | 3 | 25 |  |
|  |  | 4 | 30 |  |
|  |  | 5 | 35 |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Режим настройки работы гидросбива удаления окалины: | 1 | гидросбив включают до момента входа переднего конца полосы под сопла и выключают после выхода заднего конца полосы из-под них | 1 |
|  |  | 2 | при прокатке металла на стане 2000 гидросбив включен постоянно |  |
|  |  | 3 | гидросбив включают после входа переднего конца полосы под сопла и выключают после выхода заднего конца полосы из-под сопел |  |
|  |  | 4 | гидросбив включают после входа переднего конца полосы под сопла и выключают до выхода заднего конца полосы из-под них |  |
|  |  | 5 | не регламентируется |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Каково назначение операции правки полосы? | 1 | Улучшение плоскостности полосы | 1 |
|  |  | 2 | Устранение царапин |  |
|  |  | 3 | Устранение наплывов цинкового покрытия |  |
|  |  | 4 | Придание поверхности полосы необходимой шероховатости |  |
|  |  | 5 | Удлинение полосы |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Для чего фиксируются в информационной системе данные диаметров бочек рабочих валков? | 1 | Для учета работы валков | 3 |
|  |  | 2 | Для сохранения диаметров в базе данных |  |
|  |  | 3 | Для регулировки линии прокатки |  |
|  |  | 4 | Для проверки |  |
|  |  | 5 | Не вводят |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Как дрессировка влияет на форму проката? | 1 | Уменьшает волнистость и коробоватость | 1 |
|  |  | 2 | Увеличивает волнистость и коробоватость |  |
|  |  | 3 | Уменьшает волнистость и увеличивает коробоватость |  |
|  |  | 4 | Увеличивает волнистость и уменьшает коробоватость |  |
|  |  | 5 | Никак не влияет |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Что используется в качестве рабочей жидкости во время обработки проката в дрессировочной клети АНГЦ-1 в режиме "мокрой" дрессировки при производстве оцинкованного проката без пассивации (под окрашивание на агрегатах полимерных покрытий, промасливание на агрегатах резки)? | 1 | Только техническая вода | 3 |
|  |  | 2 | Только химочищенная вода |  |
|  |  | 3 | Только СОЖ |  |
|  |  | 4 | Химочищенная вода или СОЖ |  |
|  |  | 5 | Техническая вода или СОЖ |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | В каких величинах измеряется удлинение полосы в дрессировочной клети АНО? | 1 | Процент | 1 |
|  |  | 2 | Миллиметр |  |
|  |  | 3 | Градус |  |
|  |  | 4 | Ватт |  |
|  |  | 5 | Ампер |  |

5. Техническое обслуживание оборудования, проведение профилактических работ в пределах своих компетенций. Устранение последствий аварий и нештатных ситуаций

Всего в разделе - 10 вопросов

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | При какой наработке опорных валков дрессировочной клети АНО проводят их плановую перевалку, тыс т.? | 1 | 20 | 2 |
|  |  | 2 | 25 |  |
|  |  | 3 | 30 |  |
|  |  | 4 | 35 |  |
|  |  | 5 | 40 |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Чем должны быть укомплектованы пожарные краны внутреннего противопожарного трубопровода? | 1 | Пеногенератором | 4 |
|  |  | 2 | Рукавом |  |
|  |  | 3 | Стволом |  |
|  |  | 4 | Рукавом и стволом |  |
|  |  | 5 | Инструкцией о мерах пожарной безопасности |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Кто должен присутствовать при вывалке отслоившегося валка из клети? | 1 | Мастер участка | 2 |
|  |  | 2 | Мастер (сменный) |  |
|  |  | 3 | Начальник отделения |  |
|  |  | 4 | Начальник цеха |  |
|  |  | 5 | Все перечисленные |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | К чему приведет неудовлетворительная работа системы гидростатики рабочих валков? | 1 | К появлению отпечатков на поверхности полос | 5 |
|  |  | 2 | К увеличению длины утолщенных концов |  |
|  |  | 3 | К увеличению неплоскостности полос |  |
|  |  | 4 | К обрывам полос |  |
|  |  | 5 | Ко всем перечисленным |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | В каких случаях проводят внеплановую перевалку опорных валков? | 1 | При появлении дефекта на полосе от рабочих валков и несоответствии шероховатости полосы заданному значению | 2 |
|  |  | 2 | Только при появлении дефекта на опорных валках |  |
|  |  | 3 | Только при несоответствии шероховатости полосы заданному значению |  |
|  |  | 4 | Только в останов агрегата на ремонт |  |
|  |  | 5 | Перевалка опорных валков осуществляется только в соответствии с графиком |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Внутренние витки привариваются на металле с дальнейшей обработкой в: | 1 | Агрегате непрерывного отжига | 5 |
|  |  | 2 | Агрегате непрерывного отжига, Агрегате непрерывного горячего цинкования 1,3 |  |
|  |  | 3 | Агрегате непрерывного горячего цинкования 1,3 |  |
|  |  | 4 | Отделении отделки маталла |  |
|  |  | 5 | Колпаковых печах |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Плановая перевалка опорных валков производится после прокатки на клети 2: | 1 | не более 30000 т | 5 |
|  |  | 2 | не более 31000 т |  |
|  |  | 3 | не более 32000 т |  |
|  |  | 4 | не более 35000 т |  |
|  |  | 5 | не более 100000 т |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | В каком журнале фиксируются неисправности оборудования и их устранение? | 1 | Журнал перевалок | 3 |
|  |  | 2 | Журнал регламентных работ |  |
|  |  | 3 | Журнал приёмки и сдачи смены |  |
|  |  | 4 | Технологический журнал |  |
|  |  | 5 | Журнал мастеров |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | В каком документе фиксируется соответствие толщины контрольному эталону при проверке показаний толщиномера? | 1 | технологический журнал | 1 |
|  |  | 2 | агрегатный журнал |  |
|  |  | 3 | журнал регламентных работ |  |
|  |  | 4 | в любом из вышеперечисленных |  |
|  |  | 5 | не фиксируется |  |

| № вопроса | Содержание вопроса | № ответа | Содержание ответа | № правильного ответа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Как предупредить травмирование рабочих отслаивающимися кусками рабочего валка? | 1 | Закрыть валок кожухом | 1 |
|  |  | 2 | Срочно передать валок в ВШМ |  |
|  |  | 3 | Уложить на специальный стеллаж ВШМ |  |
|  |  | 4 | Оградить знаками, предупреждающими об опасности |  |
|  |  | 5 | Все выше перечисленное |  |

РАЗРАБОТАНО:

Заместитель директора по УПР

ГОБПОУ «ЛПТ» 									Слюсарь Н.Ю.

Разработчик:

Мастер П/О ГОБПОУ «ЛПТ»							           Рогова О.В.