Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования

«Центр творчества»

Барун-Хемчикского кожууна Республики Тыва

***Мастер- класс на тему: Технологическая последовательность выделки шкуры МРС***

Педагог дополнительного образования

Ооржак Белекмаа Сергеевна

Кызыл-Мажалык 2021

**Тема:** Технологическая последовательность выделки шкуры МРС

Педагог-мастер: Ооржак Белекмаа Сергеевна

Дата проведения: 16.12.2021г.

**Время проведения:** 16ч 30 мин.

**Место проведения:** МБОУ ДО «Центр творчества» Барун-Хемчикского кожууна

**Продолжительность мастер-класса:** 40 минут

**Цель мастер-класса:** научить выделывать шкуры МРС

**Задачи мастер-класса**:

*образовательная* - способствовать осознанию основного технологического материала;

*развивающая* - способствовать формированию и развитию профессионального интереса;

 *воспитательная* – способствовать воспитанию правильного отношения к народным традициям.

**Инструменты и приспособления:** нож, перчатки, таз среднего размера, эдирээ.

 **Материалы:** невыделанная шкура МРС, х /б полотенце, уксус, сода, соль, теплая вода, мука, горячий чай.

**Дидактическое обеспечение**: рабочая тетрадь, образцы объектов труда, готовая выделанная шкура МРС, готовые изделия из шкуры.

**Словарная работа**:

*мездра* – внутренняя невыделанная поверхность шкуры.

  *НВП* – направление волосяного покрова.

**Раздаточный материал:** технологические карты

 **Ход мастер-класса**

1. **Вводная часть:**

 Здравствуйте! Сегодня мы будем учиться, как выделывать шкуры МРС. Будем изучать технологическую последовательность выделки шкуры МРС. Шкуры МРС - традиционные материалы, применяющиеся для изготовления верхней одежды тувинцев.

К шкурам МРС относятся – овечья и козья шкуры. Овечья шкура имеет густой, волнистый шерсть. Козья шкура имеет длинный, прямой шерсть.

 Шкуры бывают разного размера:

 - маленькие шкуры (шкуры ягненка, козленка)

- средние шкуры (шкуры годовалого, двухлетнего МРС)

- большие шкуры (шкуры МРС свыше трех лет)

 Маленькие по размеру шкуры идут на шитье тувинского национального жилета и на обшивание бейки жилета. В старину, даже нынче чабаны шьют головные уборы из шкуры ягненка, козленка, детям своим шили пальто демисезонное (чучак). Средние шкуры использовали для шитья взрослого жилета, а также используют для изготовления коротких национальных курток (дубленки). Большие шкуры идут на шитье зимних национальных дубленок, а также на изготовление одеяла (алгы чоорган).

1. **Основная часть:**

 Выделка шкуры – трудоемкая, требующая мастерства работа. Она выполняется женщинами, начиная от стирки шкуры и кончая до окончательной обработки выделки шкуры.

Сегодня мы будем знакомиться с современной технологией выделки шкуры МРС. Этот метод доступен для тех, у кого нет божа. Божа – это конечный продукт варенного кисло-молочного тувинского народного напитка - хойтпак.

Для приготовления раствора нам требуется 0,5 литров теплой воды, сюда добавляем 5 столовых ложек уксусной эссенции, добавим 2 столовые ложки соли. Все ингредиенты смешиваем. Потом постепенно по частям добавляем 1 столовую ложку соды и 5 столовых ложек муки. Хорошо смешиваем. Получается белый вязкий раствор.

*Технологическая последовательность выделки шкуры МРС*

1.Замачиваем мездру шкуры теплым черным чаем, методом сбрызгивания. Складываем пополам по линии хребта, скручиваем и оставляем на некоторое время, пока шкура не станет мягкой. Это зависит от толщины и размера шкуры МРС.

2. Когда твердая мездра шкуры становится мягкой, удаляем жирные участки с помощью ножа.

3. После отчистки жирных участков наносим готовый раствор. Оставляем на 2-3 часа (если понадобится необходимость, складываем по линии хребта, осторожно скручиваем и оставляем на 2-3 часа).

 4. После этого удаляем белый раствор из мездры шкуры.

5. Затем стираем шкуру в теплой воде с порошком. После стирки сполоснуть в прохладной воде, встряхивать, повесить и дать стечь воде.

6. После этого накладывать х/б полотенце на мездру. Затем размять, до тех пор, пока шкура не станет мягкой, белой и сухой (или с помощью эдирээ размять шкуру). Получается готовая выделанная шкура.

Остаток белого раствора для выделки шкуры можно хранить в течение шести месяцев. Перед хранением написать дату изготовления раствора. После истечения срока раствор вылить, раствор не пригоден для применения.

**Вводный инструктаж:** Сейчас все подготовьте свои рабочие места. Чтобы делать выделку шкуры МРС, нам нужно приготовить раствор, замачивать сбрызгиванием шкуру теплым чаем. После замачивания складываем шкуру вдоль по линии хребта, скручиваем и оставляем на некоторое время.

**Инструктаж по ТБ:** Уксус! Осторожно обращаться с уксусом! Надеть хозяйственные резиновые перчатки! Если получил ожог, то сразу прополоскать холодной водой.

Нож: Обращаться с ножом тоже осторожно! Острый конец ножа держите от себя. Убедитесь, что вокруг вас никого нет (т. е. расстояние между рабочих мест должна быть не менее 50 см.)

**Текущий инструктаж (в ходе самостоятельной работы).**

1 обход. Проверка организации рабочего места, подбора материалов и инструментов, проверка приготовления раствора, соблюдение техники безопасности.

2 обход. Проверка правильного приготовления раствора, выполнения работы строго по технологической карте, способов нанесения и удаления раствора.

3 обход. Оценка анализа проделанной работы, исправление допущенных ошибок.

1. **Заключительная часть:**

Анализ выполнения самостоятельной работы участников мастер-класса. Педагог-мастер демонстрирует лучшие работы и устраняет допущенные ошибки.

Уборка рабочих мест.

*Для приготовления раствора нам требуется 0,5 литров теплой воды, сюда добавляем 5 столовых ложек уксусной эссенции, добавим 2 столовые ложки соли. Все ингредиенты смешиваем. Потом постепенно по частям добавляем 1 столовую ложку соды и 5 столовых ложек муки. Хорошо смешиваем. Получается белый вязкий раствор.*

***Технологическая последовательность выделки шкуры МРС***

1.Замачиваем мездру шкуры теплым черным чаем, методом сбрызгивания. Складываем пополам по линии хребта, скручиваем и оставляем на некоторое время, пока шкура не станет мягкой. Это зависит от толщины и размера шкуры МРС.

2. Когда твердая мездра шкуры становится мягкой, удаляем жирные участки с помощью ножа.

3. После отчистки жирных участков наносим готовый раствор. Оставляем на 2-3 часа (если понадобится необходимость, складываем по линии хребта, осторожно скручиваем и оставляем на 2-3 часа).

 4. После этого удаляем белый раствор из мездры шкуры.

5. Затем стираем шкуру в теплой воде с порошком. После стирки сполоснуть в прохладной воде, встряхивать, повесить и дать стечь воде.

6. После этого накладывать х/б полотенце на мездру. Затем размять до тех пор, пока шкура не станет мягкой, белой и сухой (или с помощью эдирээ размять шкуру). Получается готовая выделанная шкура.